Liners en Cementen

Liners

→ er bestaan Ca(OH)2 preparaten en glasionomeerpreparaten

in het algemeen is het doel van liners:

- thermische en chemische isolatie van de pulpa
- afdichten van de dentinekanaaltjes

- ervoor zorgen dat bacteriën zich niet kunnen vermeerderen (bacteriostatische werking)

calciumhydroxide preparaten: Ca(OH)2

toepassing:

- directe en indirecte pulpa-overkapping

- als liner onder vullingen

- bij endodontische behandeling

calciumhydroxide zet de onderliggende odontoblasten aan tot de vorming van dentine

- als er een klein gedeelte van de pulpa openligt (exponatie) kan calciumhydroxide 
  dienen als wondverband → directe pulpaoverkapping
- indien er bij een diepe caviteit de kans bestaat dat de pulpa bloot komt te liggen
  → indirecte pulpa-overkapping

chemisch uithardend calciumhydroxide → merknaam: Dycal® 
lichtuithardend calciumhydroxide → merknaam: Ultra-blend® of Life®

→ bij endodontische behandelingen wordt de witte pasta van Ca(OH)2-liningcement

gebruikt als tijdelijk vulmateriaal van de wortelkanalen
het wordt ook geleverd in speciale capsules of als poeder dat gemengd dient te worden met water

Cementen

polycarboxylaatcement    merknaam: Durelon®

→ poeder en vloeistof
- mengen op glasplaatje of mengblokje met metalen of kunststof spatel
- de verhouding van de hoeveelheid poeder/vloeistof is afhankelijk van het doel waarvoor het cement  
  gebruikt wordt (stevig of yoghurtdikte)

toepassing:

- als cementbodem: 
- een extra onderlaag onder een blijvende vulling 
- in diepe caviteiten wordt een cementbodem aangebracht om de pulpa te 
  beschermen tegen schadelijke prikkels
→ klein bolletje maken en aangeven op Ash 49

- als tijdelijk vulmateriaal
→ dik aangemaakt

- bevestigingscement voor het definitief vastzetten van kronen en 
het vastzetten van orthodontische banden  
→ aanmaken tot yoghurtdikte

glasionomeercement  (chemisch uithardend en lichtuithardend)

→ poeder en vloeistof 
→ in een bulkverpakking (draaispuitje)
→ in voorgedoseerde capsules  
→ er zijn verschillende kleuren

- goede hechting aan glazuur en dentine

- cariësremmend door afgifte van fluoride, bacteriedodend, pulpavriendelijk

- de mengvoorschriften moeten nauwkeurig worden opgevolgd,
tijdens het uitharden mag geen vocht toetreden en mag het materiaal niet uitdrogen

- wanneer dit cement aan de buitenkant van een element wordt gebruikt moet het worden voorzien van een vernis of coating

toepassing:

- als liner,vooral onder composietvullingen

- als cementbodem, tijdelijke vulling of opbouwmateriaal

- voor het blijvend cementeren van kronen en bruggen

- als blijvend vulmateriaal, voor klasse III en klasse V

- als sealant

glasionomeercement gebruikt als liner → merknaam: Vitrebond®
onderlaag onder een kleine vulling

glasionomeercement gebruikt als onderlaag → merknaam: Fuji Lining LC®

glasionomeercement gebruikt als bevestigingscement → merknaam: Fuji I Light Yellow®

bevestigingscement voor orthodontische banden en kronen (metalen / PM)

hecht ook aan metaal

glasionomeercement gebruikt als vulmateriaal → merknaam: Fuji II LC

ook gebruikt als dikkere onderlaag bij de sandwich-techniek,
een onderlaag van glasionomeercement + een bovenlaag van composiet

glasionomeercement → merknaam: Fuji Ortho Capsule

gebruikt voor het plakken van brackets