## Slide 1: Boren en verzinken

## Slide 2: Metaal boren

## Slide 3: Soorten boren
Metaalboor
Houtboor
Steenboor
Speedboor

## Slide 4
Metaalboren „HSS “
Universele spiraalboren voor de bewerking van gelegeerd en ongelegeerd staal
Zeer hoge elasticiteit en hoge sterkte bij optimale snijprestaties
Speciaal ontworpen voor het gebruik bij uit de hand boren

## Slide 5: De spiraalboor
Om ronde gaten te maken
Gemaakt van snelstaal (HSS)

## Slide 6: De spiraalboor

## Slide 8: De spiraalboor

## Slide 9: De spiraalboor
Spaanhoek γ (gamma)
  Zorgt ervoor dat de spaan goed over het spaanvlak schuift
Wighoek β (beta)
  Hoe groter de wighoek, hoe sterker het gereedschap.
  Zorgt voor warmteafvoer
Vrijloophoek α (alfa)
  Zorgt voor minimaal contact tussen gereedschap en materiaal. Hierdoor minder wrijving

## Slide 11: De spiraalboor
Spiraalhoek
  Is gelijk aan de spaanhoek
Punthoek
  Als de punthoek verandert, verandert de spaanhoek ook
  Voor verschillende materialen, verschillende punthoeken
De ziel
  Het materiaal dat tussen de twee spaangroeven overblijft
  De zieldikte bepaalt de sterkte van de boor en de lengte van de dwarssnijkant (die verspaant heel slecht)
  Bij dikkere boren  voorboren

## Slide 12: Boormachines
Handboormachine

## Slide 13: Snijsnelheid

## Slide 14: Snijsnelheid
De snijsnelheid van de boor is aan de omtrek het grootst en wordt naar de kern toe steeds kleiner.
De snijsnelheid v meten we aan de omtrek, en we berekenen haar met de volgende formule:

## Slide 15
Hieronder drie voorbeelden van toerentallen met verschillende typen boren met een diameter van 8 mm. Te boren materialen: ongelegeerd staal en zacht roestvaststaal.
Voorbeeld 1. Standaard HSS boor
Bij ongelegeerd staal: snijsnelheid 35 m/min. Toerental = 35 x 1000 / 8 x 3,14 = 1393 omwentelingen per minuut
Bij zacht roestvaststaal: snijsnelheid 10 m/min. Toerental = 10 x 1000 / 3,14 x 8 = 398 omwentelingen per minuut
Voorbeeld 2. HSS boor met TiN-coating
Bij ongelegeerd staal: snijsnelheid 45 m/min. Toerental = 45 x 1000 / 8 x 3,14 = 1791 omwentelingen per minuut
Bij zacht roestvaststaal: snijsnelheid 15 m/min. Toerental = 15 x 1000 / 3,14 x 8 = 597 omwentelingen per minuut
Voorbeeld 3. VHM (Volhardmetaal) boor
Bij ongelegeerd staal: snijsnelheid 80 m/min. Toerental = 80 x 1000 / 8 x 3,14 = 3185 omwentelingen per minuut
Bij zacht roestvaststaal: snijsnelheid 28 m/min. Toerental = 28 x 1000 / 3,14 x 8 = 1115 omwentelingen per minuut

## Slide 16: Boormachines
Tafelboormachine
  Wordt op een tafel geplaatst
  Voor boren tot ф13 mm
Kolomboormachine

## Slide 17: Boormachines
De kolomboormachine
  Voor boren tot ф55 mm
  In de voetplaat kan koelvloeistof worden opgeslagen
  Afstand tussen kolom en hartlijn hoofdspil uitlading

## Slide 18: Boormachines
De radiaalboormachine
  Voor grote werkstukken

## Slide 19: Standtijd, snijsnelheid en aanzet
Standtijd
  De tijd dat het verspanende gereedschap tussen twee slijpbeurten goed werkt
  Wordt uitgedrukt in totaal geboorde lengte tussen twee slijpingen
  Richtgetal: 2000 mm
  Hangt af van de snijkracht en de snijkanttemperatuur
    Deze zijn weer afhankelijk van:
      Snijvoorwaarden (aanzet, snijsnelheid, koeling)
      Snijgereedschap (geometrie van de boor, materiaal)
      Werkstuk (vorm van het gat, materiaal)

## Slide 20: Standtijd, snijsnelheid en aanzet
Snijsnelheid
  De snijsnelheid aan de omtrek is het belangrijkst, die moet dus bepaald zijn.
  m/min

## Slide 21: Standtijd, snijsnelheid en aanzet

## Slide 22: Standtijd, snijsnelheid en aanzet
Aanzet
  Verplaatsing van de boor per omwenteling (mm/omw)
Vorm van het gat
  Als het gat 3 maal (of meer) de boormiddellijn diep is, moeten de snijsnelheid en de aanzet aangepast worden.

## Slide 23: De centerboor
Voor het centeren van het boorgat
  De boor zal dan niet zoeken waar hij het materiaal ingaat

## Slide 24: Verzinken

## Slide 25: Onderhoud
Regelmatig onderhoud vermindert de kans op stagnatie en verhoog je de veiligheid
Houd rekening met de volgende aspecten
  Smeer de boormachine volgens het smeervoorschrift
  Houd de boortafel, spanklem en verloophulzen steeds schoon
  Olie de blanke delen en geleidingen licht in
  Vul periodiek koelmiddel bij en controleer deze op vervuiling

## Slide 26: Slijpen

## Slide 27
Einde